                           

                           СОВРЕМЕННЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ПАСПОРТ

Учебное пособие 

«Дисперсионные призмы»

	№ поз.
	Наименование
	Материал
	Средняя дисперсзя

(nF – nC)10³
	Показатель преломления

nE

	1
	Призма «Крон» дисперсионная 
	Стекло К8
	806
	1,5183

	2
	Призма «Флинт» дисперсионная 
	СтеклоТФ4
	2118
	1,6725


